|  | 东莞光塑塑胶有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PVC在邵氏RHORE.A与塑胶PHR的对照表 |  |  |  |
| 可塑剂PHR | 硬度测试值 | 平均硬度值（SA） | 厚度 | 备注 |
| 25P | 99°～98° | 99° | 3～6mm | （一） SHORE.A硬度是在室温25℃±3以下测量； （二） 厚度不少于3mm （三） 读数时间约在测试后6秒钟 |
| 30P | 97°～95° | 96° | 3～6mm |  |
| 东莞市祺龙电业有限公司 Dongguan Qilong Electricty Co.,Ltd 35P | 95°～94° | 94.5° | 3～6mm |  |
| 38P | 94°～92° | 93° | 3～6mm |  |
| 40P | 92°～90° | 91° | 3～6mm |  |
| 45P | 89°～87° | 88° | 3～6mm |  |
| 50P | 86°～84° | 85° | 3～6mm |  |
| 55P | 84°～82° | 83° | 3～6mm |  |
| 60P | 81°～79° | 80° | 3～6mm |  |
| 65P | 78°～76° | 77° | 3～6mm |  |
| 70P | 76°～74° | 75° | 3～6mm |  |
| 75P | 74°～72° | 73° | 3～6mm |  |
| 80P | 71°～69° | 70° | 3～6mm |  |
| 85P | 68°～66° | 67° | 3～6mm |  |
| 90P | 65°～63° | 64° | 3～6mm |  |
| 95P | 63°～60° | 61° | 3～6mm |  |
| 100P | 58°～54° | 56° | 3～6mm |  |
| 110P | 52°～50° | 51° | 3～6mm |  |
| 120P | 46°～48° | 47° | 3～6mm |  |

制表：许子香                                             审核：尧有强