东莞光塑塑胶有限公司

产品出货检验报告

| 品名：环保透明料 规格：GM-NT-60A 客户： 客户料号：透明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 2015-12-02 数量： 5KG样品 Lot No: 无 订单号：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准：抽检（每1000KG抽1KG，不足500KG按500KG计） 允收水准：Maj/Acc:0 Rej:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 工具 |  | 标准判定 |  |  | 检验结果 | 结果判定 |
|  |  |  |  |  | CR | MAJ | MIN |  |  |
| 1 | 硬度 |  | 邵氏A硬度计 |  |  | √ |  | 60A |  |
| 2 | 比重 | ±0.03g/cm3 | 电子比重计 |  |  | √ |  | 1．22 ±0.03 |  |
| 3 | 拉力 | (1)抗拉力度kgf/cm2 | 拉力实验机 |  |  | √ |  | 无检测 |  |
|  |  | (2)100%廷伸时应力: kgf/cm2 | 拉力实验机 |  |  | √ |  | 无检测 |  |
|  |  | (3)断裂廷伸率: % | 拉力实验机 |  |  | √ |  | 无检测 |  |
|  |  | (4)撕裂强度: kgf/cm2 | 拉力实验机 |  |  | √ |  | 无检测 |  |
| 4 | 色差/色泽 | 与标准样板比对 | 目视 |  |  | √ |  | OK |  |
| 5 | 粒径 | 1~4mm | 游标卡尺 |  |  |  | √ | OK |  |
| 6 | 粒长 | 1~4mm | 游标卡尺 |  |  |  | √ | OK |  |
| 7 | 外观 | (1)无连刀，料粒均匀无粉未，胶屑 | 目视 |  |  |  | √ | OK |  |
|  |  | (2)白点：1kg<5粒 | 目视 |  |  |  | √ | 无 |  |
|  |  | (3)杂质：1kg<5粒 | 目视 |  |  |  | √ | 无 |  |
| 8 | 气味 | 无异味、臭味 | 嗅觉 |  |  |  | √ | 无异味 |  |
| 9 | 包装 | (1)彩包封口良好 | 目视 |  |  |  | √ | 良好 |  |
|  |  | (2)贴光塑标签 | 目视 |  |  |  | √ | 良好 |  |
|  |  | (3)25KG每包\误差为±0.01kg | 电子称 |  |  |  | √ | 良好 |  |
| 10 | 客户要求 | 提供出货检验报告 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 结伦: ■合格(PASS) □不合格(FAIL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不合格品处理: □重工(Rweork): □报废(Scrap): □特采(Waive): □挑选(Sorting): |  |  |  | 决议: OK |  |  |  |  |  |

核准:       尧有强                 审核:     许子香             检验员:卢少艳