| 广东光塑塑胶有限公司 地址： 东莞市南城区水濂山大道96号联科5栋303/大岭山镇梅林叶屋工业区 电话：TEL:0769-23068112 FAX：0769-23069112 400-8080-850 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 物 性 表 Technical Data Sheet |  |  |  |  |  |  |
| 客户 Client |  |  |  | 产品规格 Product specification |  | GM-NT-70A |
| 检测项目 Program |  |  |  | 单位 Unit | 标准 Standard | 检测值 Test result |
| 1 | 耐温等级 Temperature Resistance |  |  | ℃ | 90 | 90 |
| 2 | 比重 Proportion |  |  | g/cm³ | ≤1.28 | 1.28 |
| 3 | 硬度 Hardness |  |  | A | 70±2 | 70 |
| 4 | 老化前扩张程度 Tensile Strength Before Aging |  |  | Mpa | ≥15 | 20 |
| 5 | 老化前伸长率 Elongation Before Aging |  |  | % | ≥30 | 50 |
| 6 | 老化条件 Aging Temperature And Time |  |  | ---- | --- | 100℃ⅹ168H |
| 7 | 老化后扩张强 Tensile Strength After Aging |  |  | Mpa | ≥10.5 | / |
| 8 | 老化后伸长率 Elongation After Aging |  |  | % | ≥100 | / |
| 9 | 热质量损失 Thermal Mass Loss |  |  | g/m² | ≤50 | 30 |
| 10 | 热变形 Thermal Deformation |  |  | % | ---- | 50 |
| 11 | 200℃热稳定时间 200℃ Thermal Stability |  |  | min | ---- | 120 |
| 12 | 阻燃FR(VW-1)≤60S 阻燃FR（UL94） |  |  | s | ≥60 V0 | / 1/8in V0 |
| 13 | 熔融指数 Melting Index |  |  | g/10min | ---- | 7.0 |
| 14 | 建议加工温度 Processing Temperature |  |  | ℃ |  | 170~180℃ |
| 环保性能 ROHS |  |  | 符合ROHS16P环保要求 Comply with ROHS & NO16P |  |  |  |
| 备 注 Remark |  |  | 以上之检测方法与仪器标准依UL62、UL1581、GB/T815-2002之相应标准. Hereinbefore test and the using apparatus both accord with UL62，UL1581 and GB/T8815 |  |  |  |